Roma 16/10/2017

Spett.le Biblioteca Diocesana sede di Recanati

Recanati (Macerata)

Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia

Piazza Strambi, 3 - 62100 MACERATA

**Oggetto: restauro di 2 volumi**

Progetto e preventivo

1. ***Vogel, IV vol.***

Miscellaneo cartaceo, stampato e manoscritto, inizi del XIXsec.

cc.357 ca.

legatura in cartoncino.

Stato di conservazione: mediocre.

Presenza di attacco microbiologico, particolarmente grave nell’ultima parte, con forte infragilimento delle carte e perdita di parti di esse.

Inchiostri metallogallici fortemente acidi, in alcuni casi con perforazione recto-verso del supporto cartaceo. Danni fisico meccanici alle carte e presenza di pregressi interventi non conservativi.

Intervento:

restauro con smontaggio parziale (dell’ultima parte)

deacidificazione con propionato di calcio in soluzione alcolica

disinfezione con sali d’ammonio quaternario in soluzione alcolica delle carte interessate dall’attacco microbiologico.

Restauro e velatura delle carte danneggiate con carta e velo giapponese di adeguato spessore e colore, adesivo Tylose in soluzione idroalcolica.

Riaggancio delle parti smontate.

Piccoli restauri alla coperta in cartoncino.

1. ***Vannucci, libro C***

Cartaceo, manoscritto, 1786.

cc.350 ca.

legatura in cartoncino.

Stato di conservazione: pessimo.

Presenza di attacco microbiologico, che ha determinato un forte infragilimento delle carte e perdita di parti di esse, in particolare il danno maggiore ha interessato la coperta e la porzione superiore di tutte le carte, molto grave nelle prime e ultime.

Inchiostri metallogallici fortemente acidi, in alcuni casi con perforazione recto-verso del supporto cartaceo. Danni fisico meccanici alle carte.

Intervento:

restauro con smontaggio

deacidificazione con propionato di calcio in soluzione alcolica

disinfezione con sali d’ammonio quaternario in soluzione alcolica delle carte interessate dall’attacco microbiologico.

Restauro e velatura delle carte danneggiate con carta e velo giapponese di adeguato spessore e colore, adesivo Tylose in soluzione idroalcolica.

Nuova cucitura.

Restauro della coperta in cartoncino.

.

In attesa di ricevere un Vostro gradito riscontro, porgiamo

Cordiali Saluti

Re.Li.C

Giovanni Pagani Restauratore Conservatore